Структурные и люминесцентные свойства кубической керамики ZrO2-HfO2-Y2O3-Eu2O3, выращенной методом соосаждения

П. А. Дементьев

ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

ZrO2-Y2O3-Eu2O3 широко исследуется в качестве материала для термолюминесцентной дозиметрии, однако данный материал прозрачен для нейтронов [1, 2]. В свою очередь гафний хорошо поглощает нейтроны и его добавление позволяет расширить применимость данного материала в дозиметрии. Соответственно, одним из возможных материалов для создания радиационно- и химически стойких дозиметров является керамика ZrO2-HfO2-Y2O3-Eu2O3.

Показано, что оптическая ширина запрещенной зоны зависит от соотношения  следующим образом:  (см. рис. 1). Увеличение содержания гафния не влияет на положение и количество наблюдаемых полос в спектре люминесценции, а также на особенности их возбуждения. Образцы с содержанием гафния  и 0.77 обладают термолюминесцентными свойствами, подходящими для термодозиметрии. Наибольшим квантовым выходом обладают образцы c .

Рис. 1. Зависимость оптической ширины запрещенной зоны керамики ZrO2-HfO2-Y2O3-Eu2O3 от соотношения .

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-24-01245, https://rscf.ru/project/23-24-01245).

Литература

D. Nakauchi, G. Okada, T. Yanagida. J. Lumin. 172, 61 (2016).

S. Nikiforov, et al. Crystals 13, 1585 (2023).